150米三峡游轮

（墙面蜂窝铝板及吸音铝板）

技

术

协

议

船    东：重庆交运游轮有限公司

代表签字：

船厂（甲方）：重庆中江船业有限公司

代表签字：

供货商（乙方）：

代表签字：

签订日期：        年     月    日

说明：根据“150米三峡游轮（重轮长江云帆）”的设计方案图和效果图要求，结合样板间的实际应用，本船的客区及客区过道（天棚部分）、各甲板中厅、中厅楼梯间、自助餐厅、VIP餐厅、餐厅包房、多功能厅、电影院、棋牌室、KTV、SPA房间及其他公共区域采用铝蜂窝板/铝单板/铝制复合瓦楞板/铝扣板等材料作为天棚装饰面。

一、各种饰面的应用区域：

1、铝扣板使用区域：

舱内党建活动室、健身房、娱乐室、阅览室、集控室；主甲板船员室、洗衣间、自助洗衣间、船员公共卫生间、晾衣间、监控室、布草间、电影院控制室、更衣室；上甲板备餐间、洗碗间、值班室、广播室、布草间；游步甲板备餐间、洗碗间、布草间；观景甲板备餐间、洗碗间、布草间、医务室；驾驶甲板布草间、船员室、大副室、船长室、驾驶室、会议室；观景甲板布草间，多功能厅音控室、更衣室等。

2、铝蜂窝板（覆膜面）：

各层甲板餐厅、餐厅包房、多功能厅、中厅及中厅楼梯间的墙柱面。

3、微孔吸音铝蜂窝板：

电影院墙面及顶面。

4、木纹转印铝板：

各区域墙面造型用。

二、规范及证书要求：

1、本船使用的天棚墙面铝质品至少应满足以下规范、标准要求：

⑴《钢质内河船舶建造规范》（2016）及相关修改通报；

⑵《内河船舶法定检验技术规则》（2019）及相关修改通报；

⑶《内河船舶入级规则》（2022）及相关修改通报、变更公告；

⑷《材料与焊接规范》（2024）及相关修改通报；

⑸《建筑装饰工程质量验收标准》GB50210-2001；

⑹《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2001；

⑺《铝及铝合金轧制板材》GB/T3880-1997；

⑻《漆膜附着力测定法》GB1720-79；

⑼《漆膜耐冲击测定法》GB1732-93；

⑽《漆膜厚度测定法》GB1764-89;

⑾《漆膜光泽测定法》GB/T1743;

⑿《建筑铝型材阳极氧化，着色型材》GB/T5237.2-2004;

⒀《建筑铝型材粉末喷涂型材》GB/T5237.4-2004；

⒁《建筑铝型材基材》GB/T5237.1-2004；

⒂《混响室法吸音系数检测标准》GB47-83；

⒃IMO A.653(16)舱壁、天花板和甲板等饰面材料的低播焰性；

⒄《建筑装饰用石材蜂窝复合板》JG/T 328

⒅《金属及金属复合材料吊顶板》GB/T-23444-2009

三、配套范围、规格及数量:

    - 1、配套范围：天棚部分饰面材料包含全部龙骨，墙面部分不包含铝龙骨。

    - 2、规格及数量：参考数量详见附表。具体数量以中标单位根据现场实际情况和设计施工要求做深化加工图，以双方签字认可的深化加工图数量和规格为准。

    - 3、结算要求：以工程量清单水平投影面积的计算工程量，据实结算。

    - 四、技术要求：

（一）、微孔吸音蜂窝铝板

（1）冲孔蜂窝板的天棚厚度为15mm，墙面厚度20mm，15mm=面板1.0mm覆膜铝板+13.2mm蜂窝芯+底板0.8mm聚酯预滚涂铝板；20mm=面板1.0mm覆膜铝板+18.2mm蜂窝芯+底板0.8mm聚酯预滚涂铝板。正面铝板的厚度应≥1mm，冲Φ0.8*7mm直排孔；背板的厚度≥0.8mm，冲Φ0.8*7mm直排孔，蜂窝芯采用六边形结构，边长10mm，厚度0.076mm，铝箔表面具有打孔或微孔，保证铝蜂窝板内部气压平衡。

（2）面板及背板铝材：AA3003H24或更高牌号和规格，板材整体的抗压缩强度不小于0.58MPa，线性热膨胀：小于3.1mm/m(100℃温差时)。

（3）面板要求金属吊顶板正面铝板的外表面采用覆膜处理，与胶水粘结面必须做环氧辊涂。氟碳树脂含量应不低于70%，涂层总厚度不小于45μm。背板铝板的外表面必须有防腐层保护，厚度不低于5μm。

（4）胶黏剂性能：工艺采用数控自动喷胶设备进行复合，禁止采用人工配胶、手工刮胶工艺。要求采用美国富乐、德国汉高品牌等相同档次的品牌,胶黏剂采用双组分聚氨酯胶，粘结强度、稳定指标及耐水指标满足相关规定，同时粘合剂具备常温固化与加热固化的性能，且强度不受影响；粘合剂与铝板、铝蜂窝芯不产生腐蚀，且具有相溶性；粘合剂具有一定的韧性，不采用快干易脆的环氧树脂胶或胶膜；粘合剂在恒温恒湿且具有净化条件的环境下进行储存、配比及使用。

（5）蜂窝板在工厂的加工过程中应采用间歇式翻折工艺成型，并且两端头封边呈包边盒式，不得用切口蜂窝板在现场进行二次加工。

（6）机械加工构件加工精度不低于IT10级。所有材料外观良好，无变形，没有容易造成手部受伤的毛口、毛刺、尖角存在。零配件中不能有妨碍组装的缺陷。

（7）蜂窝铝板穿孔要求

正面铝板采用AA3000系列等级或以上优质铝合金板材，正面背面均冲孔，孔直径Ф=0.8mm。孔间距和排列由设计师确定。

（9）穿孔精度：

面板长边上未穿孔边缘的允许误差为±0.9mm；

面板短边上未穿孔边缘的允许误差为±0.5mm/m；

孔距偏差≤0.2mm。

平板或穿孔板与设备杆件开口处须做收边处理。

（10）微孔蜂窝铝板穿孔要求：

双面穿孔，孔径0.8mm，正方形排列，孔间距5mm。背贴黑色进口吸音纸SOUNDTEX或同等产品，，吸声性能需经过专业声学机构检测，经过设计单位认可方可使用。

蜂窝板必须配有专门的吊装系统，每件板均可方便安装和拆卸，不得采用拉铆方式固定；成品蜂窝板节点所需要的与板块直接装配的码件所用铝质型材：6063-T5铝合金型材，表面做阳极氧化处理，氧化膜的厚度为AA15。

（二）、蜂窝复合砖/石材

面板石材/墙砖位亚光面或镜面时石材厚度宜为 3mm～5mm；面板石材/墙砖位粗面时，石材厚度宜为 5mm～8mm（本项目蜂窝石材有刨槽，面板厚度定为 5mm）。石材/墙砖表面应涂刷符合现行行业标准《建筑装饰用天然石材防护剂》JC/T 973 规定的一等品及以上要求的饰面型石材防护剂，其耐碱性、耐酸性大于 80%。复合石材必须与设计样板一致，石材磨光装饰面应与普通装饰面相同。石材原料必须平整、干燥才可进入复合加工，以免造成石材面/墙砖面与铝板复合面的脱胶隐患；石材面/墙砖面做三遍防护，并等养护剂涂刷完成后在太阳下晒至充分干燥，然后进行包装、发货。防护剂品牌应经业主、设计师认可。铝蜂窝芯应符合 HB5443 的要求，铝箔应选用 3003-H24 系列，壁厚不小于 0.05mm，芯格边长不大于 6mm，铝蜂窝芯材必须经过专业的防腐蚀处理，必须具有气压平衡孔。铝板选用 3003 系列铝合金板材，材质品牌为优质国产铝板，等级为 H24，过渡铝板及 背面铝板的复合面必须要有防腐蚀且有利于粘结的背漆【绿环氧保护层】，以提高耐用年限，并与使用胶水做相容性测试，需提供第三方的权威测试报告。面板厚度不小于 1.0mm，力学性能应符合 GB/T3880.2 的要求，厚度偏差应符合 GB/T3880.3 的 A 类高精级产品的要求。85 / 141 胶粘剂应采用改性进口双组份柔性聚氨酯胶，不得采用快干脆性的环氧树脂胶，品牌应 经业主、设计师认可。为防止假冒，应随附该批次的进口报关单及合格证。胶粘剂有害物质含量应符合 GB/T18583 的规定，胶粘剂对所粘接材料应不产生腐蚀。胶粘剂产烟毒性危险分级不应低于 GB/T20285 规定的准安全级（ZA2）。胶粘剂的质保期应为 20 年，在质保期内因胶的质量问题造成板材脱落，投标人应承担 由此造成的所有损失，包括给第三方造成的损失。胶水应存放在 20 摄氏度的空调房间，并且胶水的配比使用需在恒温恒湿净化复合车间中进行，使用机器自动搅拌喷胶处理。安装连接件应采用 Q235 的冷镦工艺成型的异型螺母，其表面防腐处理应满足 GB5267.1 的规定或更高级别，机械性能等级应达到 GB3098.2 中规定的 5 级。异形螺母螺纹直径不应小于 8mm，螺柱直径不应小于 12mm，底座直径不应小于 22mm。异形螺母采用胶粘剂埋设，所用胶粘剂应符合前条规定。背板部位打孔（定位、深度）及预埋孔内填胶量应由电脑精确控制，并且填胶后经恒温恒湿环境自然初步固化，以保证每个预埋螺母的承重拉拔力。异形螺母埋设位置应符合设计要求，偏差不得大于 1mm。异形螺母螺柱面应与板表面齐平，误差不大于 0.5mm。石材蜂窝板必须在制造商工厂按图纸布置安装孔，并预埋螺栓，以保证强度及防水要求。单个异形螺母的抗拉拔极限承载能力不应小于 3.2Kn。石材蜂窝板：外观应平直、整洁，无毛刺、无流胶、无脱胶、无脱落、无空鼓。石材蜂窝板：板块侧面边需用同种石材或同种背板进行预封边处理；封边胶水与复合石 材的胶水需一致，以保证封边的强度并且不会影响到整体的粘接强度；严禁采用后封边处理。石材蜂窝板质量要求须满足现行标准《建筑装饰用石材蜂窝复合板》JG/T 328 要求，并进行相关试验。 石材试验检验按每个批次抽样、封样、送检三个步骤执行，应提供国家权威结构“国家 建筑材料测试中心”检测出具的检测报告，检测项目为平面粘接强度、平压强度、平面剪切 强度、弯曲强度、滚筒剥离强度、安装连接件承载能力、耐温差性等。

1、H=80mm，宽=40mm，0.8mm厚铝合方通，要有足够的强度设计结构铝合金方通采用铝板连续滚压及折弯加工成型，

2、材质：AA3003铝合金

（三）、铝扣板

规格：600×600*0.8mm

材质：铝材AA3003H24

*表面处理方式：静电粉末喷涂处理，美国PPG工业公司生产的DURANAR或荷兰阿克苏、奥地利（TIGER)老虎或相同档次品质的涂料保证色泽均匀、无色差，耐久性强,正面涂层厚度＞70 μm。

* 光泽度： 15-20°（亚光）。

*附着力：0级

*铅笔硬度≥2H

*耐冲击性（10次）：≥4，

*耐酸碱性：无变化、无脱漆

*附加橡塑棉：开裂闭孔弹性结构，厚度10mm,导热系数低（0.030—0.035W/m.K),绝缘胶水，无甲醇、笨等有害物资。

*加工工艺：要求采用全自动折弯成型，不得采用间歇式翻折工艺加工，形成自生挂钩码，不能采用现生码吊装，并且面板要有足够的整平及应力释放工艺。

*安装龙骨:采用双层镀锌钢暗架龙骨，井字形吊装，采用专用配套龙骨，龙骨断面尺寸为20×50,厚度为1.0mm,满足每块吊顶板均可单独拆卸。

(四)、墙面蜂窝铝板

（1）蜂窝板的厚度为20mm，面板1.0mm铝板覆膜（膜样式以设计选样为准）+18.2mm蜂窝芯+底板0.8mm聚酯预滚涂铝板。正面铝板的厚度应≥1mm；背板的厚度≥0.8mm，蜂窝芯采用六边形结构，边长10mm，厚度0.076mm，铝箔表面具有打孔或微孔，保证铝蜂窝板内部气压平衡。膜为国产一线品牌环保PP仿真木纹膜，木纹表面纹路印痕深度5～10um，膜厚度18～20um，铝合金平板涂层厚度：平均膜厚≥25µm，环保E1级甲醛释放量。

（2）面板及背板铝材：AA3003H24或更高牌号和规格，板材整体的抗压缩强度不小于0.58MPA，线性热膨胀：小于3.1mm/m(100℃温差时)。

（3）面板要求正面铝板的外表面覆膜处理，与胶水粘结面必须做环氧辊涂。氟碳树脂含量应不低于70%，涂层总厚度不小于45μm。背板铝板的外表面必须有防腐层保护，厚度不低于5μm。

（4）胶黏剂性能：艺采用数控自动喷胶设备进行复合，禁止采用人工配胶、手工刮胶工艺。要求采用美国富乐、德国汉高品牌等相同档次的品牌,胶黏剂采用双组分聚氨酯胶，粘结强度、稳定指标及耐水指标满足相关规定，同时粘合剂具备常温固化与加热固化的性能，且强度不受影响；粘合剂与铝板、铝蜂窝芯不产生腐蚀，且具有相溶性；粘合剂具有一定的韧性，不采用快干易脆的环氧树脂胶或胶膜；粘合剂在恒温恒湿且具有净化条件的环境下进行储存、配比及使用。

（5）蜂窝板在工厂的加工过程中应采用间歇式翻折工艺成型，并且两端头封边呈包边盒式，不得用切口蜂窝板在现场进行二次加工。

（6）机械加工构件加工精度不低于IT10级。

所有材料外观良好，无变形，没有容易造成手部受伤的毛口、毛刺、尖角存在。零配件中不能有妨碍组装的缺陷。

五、铝板厂家的现场服务：

a、要求厂家人员从测量开始要进驻现场，并派设计人员到现场深化设计，厂家技术人员现场测量，做出加工图，双方核对无误后，在最终版加工图上签字确认。

b、厂家现场做加工图的技术人员需跟踪铝板加工全过程。第一批铝板到现场的同时，厂家技术人员要随铝板进场，跟随开箱-验货-搬运-安装全过程，提供全方位服务，一旦铝板变形、受污染时，厂家人员要随时处理。

c、到场铝板经检验不合格者，应立即安排厂家进行更换，同时必须确保铝板面层平整、色差的观感指标。

d、厂家技术人员应对现场施工人员讲清进场铝板的特点，施工，运输，码放，安装工艺要求，避免产生不必要的产品损耗及返工。

e、为满足甲方设计效果的要求，甲方在合同签订后7天内向乙方提供各型铝板的设计颜色纹理等参考效果图，乙方在收到参考效果图5日内制作每种颜色不少于3个相近的实样（每个样品尺寸不小于300×300mm），由船厂会同设计师选样并签字确认后再进行后续大批量生产。

6、甲方提供乙方的图纸、资料，如有修改并涉及到墙板顶板材料表更的， 甲方应及时通知乙方，乙方接到通知后应及时作出修改，若乙方认为甲方提供图纸有不足之处或错误，应及时反馈给甲方，供甲方确认和作出相应修改。

7、乙方提供完工资料包括：出厂合格证、送货单，低播焰性检测报告。

六、包装运输:

1、防潮膜包裹，外覆木架或金属框架保护边角,运输标准参照 GB/T9174-2008《一般货物运输包装通用技术条件》或相当要求；便于吊装和二次转运。

2、避免雨淋和重压,由乙方负责发运至船厂指定区域，到货时向甲方提供装箱单 4 份，装箱单与物必须完全相符。