150米三峡游轮地毯

技

术

协

议

船    东：重庆交运游轮有限公司

代表签字：

船厂（甲方）：重庆中江船业有限公司

代表签字：

供货商（乙方）：

代表签字：

签订日期：        年     月    日

说明：根据“150米三峡游轮（船名：重轮长江云帆  工程编号：ZJ20-LYC007）”的中京方正（北京）公司设计图和效果图要求，结合样板间的应用，舱内KTV，电影院，主甲板随员间，上甲板，游步甲板，观景甲板，驾驶甲板，阳光甲板客房和客房区域过道采用地毯。

一、规范及证书要求：

须符合国家现行标准，包括但不限于：

1. GB18587-2001《室内装饰材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》

2. GB11746-89《簇绒地毯》

3. GB/T24983-2010《船用环保阻燃地毯》

4. CCS船用产品证书 (此证包含低播焰性/B1级阻燃、烟气及毒性）

- 工程范围及数量:

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 使用部位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 舱内层地毯 | ㎡ | KTV | 28.9 |
| 2 | 舱内层地毯 | ㎡ | 电影院 | 195 |
| 3 | 主甲板/上甲板地毯 | ㎡ | 客房区域 | 1130.9 |
| 4 | 上甲板地毯 | ㎡ | 过道区域 | 322.8 |
| 5 | 游步甲板/观景甲板地毯 | ㎡ | 客房区域 | 1877.2 |
| 6 | 游步甲板/观景甲板地毯 | ㎡ | 过道区域 | 584.6 |
| 7 | 驾驶甲板/阳光甲板地毯 | ㎡ | 客房区域 | 2019.1 |
| 8 | 驾驶甲板/阳光甲板地毯 | ㎡ | 过道区域 | 628.4 |

三、技术要求：

1、 品    名：阿克明斯特羊毛地毯

2、 绒头成份：80%羊毛20% 进口尼龙

3、 密    度：7×9×7

4、 瑞士CIBA/环保染料

5、 底背成份：高强力、高防腐涤棉经纱与优质pp和黄麻纬纱

6、 胶粘剂  ：SBR环保羧基丁苯乳胶或EVA乳胶

7、 绒头高度：7mm（头厚度：6.0mm±10）

8、 绒头重量：1300g/㎡±10

9、 总厚度 :  9.5mm±10

10、单位面积总质量：2190g/m2±10

11、干、湿耐摩擦色牢度	：	≥4-5级

12、耐光色牢度:    ≥5	级

13、绒簇拔出力：	≥5.0N/3

14、外观保持性:六足滚筒≥12000次

15、静电性能     ：≤3.5KV

16、地毯幅宽：3.66m或4m

17、含CCS船用证书 (此证包含低播焰性/B1级阻燃、烟气及毒性）

18、地垫辅料：相对应品牌logo海绵阻燃软垫，厚度：8 m m  、B l级阻燃（船检要求）

四．安装要求：

1. 提前一周到场检查甲板敷料自流平是否复合安装条件，合格签订工程界面移交手续，不合格将由自流平单位返工至合格。将铺设地毯的地面清理干净，保证地面干燥，平且有一定的强度。检查地面的平整度偏差不大于4mm，地面基层含水率不得大于8%，满足要求后再进行下一道工序。

2. 要严格按照设计图纸要求对房间的各个部分和房间的具体要求进行弹线、套方、分格。

3. 应量准房间的实际尺寸，按房间长度加长20mm下料。大面积地毯用裁边机裁割，小面积地毯用手握或手推裁割刀裁割。从地毛料级部裁割时，吃力深度掌握在正好割透地毯背板的麻线而不损伤正面的绒毛；从地毯正面裁割时，应先将地毯折叠，使叠缝两侧毛向外分开露背部麻线，然后将刀刃插入两道麻线之间，沿麻线近刀裁割。不锋利的刀刃必须及时更换，以保证切口平整。裁好的地毯应立即编号，与铺设位置对应。准备拼缝的两块地毯，应在缝边注明方向。

4. 沿房间的墙边或柱边将钉倒刺板位置需提前焊接预埋件，（预埋件高度要求8MM)在甲板敷料自流平后讲到刺板焊接在预埋件上，倒刺板离踢脚板8-10mm。钉倒刺板是应注意做好保护措施。

5. 垫衬应按倒板之间的净间距下料，避免铺设后垫层皱折、覆盖倒板或远离倒刺板。设置垫层拼缝时应考虑到与地毯拼缝至少错开150mm。垫衬用点粘法刷聚醋乙烯乳胶，粘贴在地面上。

6. 拼缝之前要判断好地毯编织的方向，以避免两边的地毯绒毛排列方向不一致。然后在地毯拼缝位置的地面上弹一直线，按线将胶带铺好，两侧地毯对缝压在胶带上，然后用熨斗在胶带上熨烫使胶质熔化，随熨斗的移动立即把地毯紧压在胶带上。接缝以后将接口处不齐的绒毛修齐。

7. 将地毯短边的一角用扁铲塞进踢脚板下缝隙，然后用撑子把这一短边撑平后，再用扁铲把整个短边都塞进踢脚板下缝隙。大撑子承脚顶住地毯固定端的墙或柱，用大撑子扒齿抓住地毯另一端，接装连接管，通过大撑子头的杠杆伸缩，将地毯张拉平整，张拉后的伸长量一般控制在(1.5-2)CM/M，即1.5%-2%，过大易撕破地毯，过小则达不到张平的目的；伸张次数视地毯尺寸不同儿变化，以将地毯展平为准。

8. 地毯挂在倒刺板上要轻轻敲击一下，使倒刺全部勾住地毯，以免挂不实而引起地毯松弛。再用扁铲将地毯边缘塞进踢脚板和倒刺之间。

9. 施工要注意门口压条的处理和门框、走道与门厅等不同部位、不同材料的交圈和衔接收口处理；固定、收边、掩边必须粘结牢固、不应有显露、找补等破活，特别注意拼接地毯的色调和花纹的对形，不能有错位等现象。铺设工作完成后，因接缝、收边裁下的边料和因扒齿拉伸掉下的绒毛、纤维应打扫干净，并用吸尘器将地毯表面全部吸一遍。

五、其他要求

1. 本次地毯招标包括地毯主材、辅材及专用工具价格、包装运输费、保险费、装卸费、安装费、以及前期按照效果图打样的费，质保期内维护费、税费、管理费、利润等在内的项目现场（用户指定地点）交货包干价。投标人漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的分项报价中而不予支付。

2. 中标后，供应单位要根据设计要求制作800*800的样品实样设计确认后方可大面积制作。

3. 在发货之前，供应单位应对货物的质量、规格、性能等进行详细而全面的检验，并在交货时提供能够证明货物符合合同规定的检验证书及其他必要的文件。检验证书应附有写明制造商检验的细节和结论的说明。供应单位须保证所提供的各种文件说明的内容真实有效。检验证书及相关文件将作为发包方付款依据的组成部分，但并不作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验结论。

4. 供应单位应免费对发包方进行产品维护保养方面的培训，至少三期；

5. 供应单位必须提供产品质保承诺及质保期限。在工程竣工、验收合格按照投标文件承诺的质保期限签订质保协议。在此期间，如遇到与所供产品有关的问题在接发包方通知后赶至现场免费服务；

6. 供应单位应提供在保修期内的维修保养计划书；

7 在质保期外，供应单位应保证以优惠的价格提供维修保养服务，当发生问题时，供应单位应按照保质期内同样的要求进行处理。供应单位应提供质保期满后的维修保养价格及维修保养计划。